BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NA PLAC ZABAW

KRATKA 1000x1000x65 mm

Opis

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa, występująca w elementach o wymiarach 1000x1000 mm i grubości 65 mm. Nawierzchni posiada certyfikat bezpieczeństwa upadku z wysokości 2,1 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla kartki bez wypełnienia ułożonej na betonie (najmniej korzystne warunki jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji).

Nawierzchnia ma kształt kratownicy wykonanej z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu zaczepów umieszczonych na krawędziach płytki – nie dopuszcza się stosowania żadnych dodatkowych łączników, opasek, kołów itp.) Po instalacji nawierzchni należy wypełnić ją zasypką np. warstwą żyzną (ziemią) w celu wysiania trawy. Opcjonalnie można wypełnić nawierzchnię tylko piaskiem.

Elastyczna nawierzchnia (np. Flexi-Step) przeznaczona jest do pokrywania tych miejsc w których istnieje zwiększone ryzyko upadku człowieka np. placach zabaw, placach rekreacji ruchowej, itp.

Kolorystyka nawierzchni (należy wybrać wymagane kolory):

| brązowo- -czerwony | zielony | czarny |
| --- | --- | --- |

Dane techniczne

Wymagane parametry użytkowe nawierzchni:

| Poz. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych | ≤ 105 PTV ≥ 75 PTV |
|  | Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg | ≤ 560 |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,65 |
| 4 | Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | ≥ 40 |
| 5 | Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: spadek wytrzymałości na rozciąganie, % zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa | ≤ 6 ≤ 10 bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego |
| 6 | Odporność na sztuczne starzenie: kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień | ≥4 |

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

| pierwiastek | jednostka | dopuszczalna wartość |
| --- | --- | --- |
| Arsen (As) | mg/kg | <1 |
| Ołów (Pb) | mg/kg | 1,5 |
| Kadm (Cd) | mg/kg | <1 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | <1 |
| Bar (Ba) | mg/kg | <1 |
| Rtęć (Hg) | mg/kg | <0,05 |
| Antymon (Sb) | mg/kg | <1 |
| Selen (Se) | mg/kg | <1 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

- Badania laboratoryjne parametrów użytkowych nawierzchni, potwierdzające ich zgodność w opisanymi wymogami,

- Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni,

- Dowód wydania w przeszłości Rekomendacji Technicznej ITB,

- Certyfikat Bezpieczeństwa upadku z wysokości 2,1 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177,

- Atest Higieniczny PZH.

# Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie  nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

- elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć,

- bezwzględnie należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni,

- należy unikać wnoszenia na nawierzchnię piasku, ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni,

- unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni,

- do klejenia nawierzchni nie wolno stosować materiałów na bazie ropy naftowej,

- nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach, chodzić po niej w butach na szpilkach, w korkach itp.

- nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, rowerach, motorach, quadach itp.

- przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy,

- nie dopuszczać do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym,

- w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,

- do gruntownego czyszczenia należy stosować beztłuszczowy aktywny detergent, w żadnym wypadku nie wolno stosować środków żrących, na bazie chloru, rozpuszczalników ani materiałów ścierających,

- kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez użycie specjalnej powłoki w sprayu.