BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA (SBR) - wersja mocno skompresowana

1. Opis bezpiecznej nawierzchni

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa występująca w elementach o wymiarach 160x200mm o jednolitej grubości 43mm. Wymaga stabilnej i równej podbudowy np. podsypki piaskowo-cementowej, zagęszczonych kruszyw lub wylewki betonowej.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W spodniej części nawierzchnia jest gładka. Opcjonalnie nawierzchnię można kleić do podłoża. Do tego celu służy systemowy klej poliuretanowy.

Nawierzchnia jest przeznaczona do miejsc o podwyższonym ryzyku jej uszkodzenia np. opaski wokół lodowisk, stadniny koni, uliczki, place rekreacji ruchowej, ścieżek, przejazdy itp.

Dostępne elementy

Zużycie - 36 elementów na 1m2

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni:

| Poz. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych | ≤ 105 PTV ≥ 75 PTV |
|  | Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg | ≤ 560 |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,65 |
| 5 | Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | ≥ 40 |
| 6 | Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: spadek wytrzymałości na rozciąganie, % zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa | ≤ 6 ≤ 10 bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego |
| 7 | Odporność na sztuczne starzenie: kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień | ≥4 |

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

| pierwiastek | jednostka | dopuszczalna wartość |
| --- | --- | --- |
| Arsen (As) | mg/kg | <1 |
| Ołów (Pb) | mg/kg | 1,5 |
| Kadm (Cd) | mg/kg | <1 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | <1 |
| Bar (Ba) | mg/kg | <1 |
| Rtęć (Hg) | mg/kg | <0,05 |
| Antymon (Sb) | mg/kg | <1 |
| Selen (Se) | mg/kg | <1 |

2.  Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

- Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna produktu

UWAGA!

W trosce o jakość i bezpieczeństwo nawierzchni i w celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie  nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w punkcie 1. oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych w p. 2.

# 3.  Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy flexi-step są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Powierzchnia powinna być obramowana obrzeżem. Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki instalacji „na wcisk” przy wykorzystaniu charakterystycznego kształtu – podwójnego T. Nawierzchnię można kleić do podłoża przy użyciu systemowego kleju.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie obrzeżem betonowym.

4.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

5.  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

- Elastyczne elementy powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.

- Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm.

- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

6.  Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy Flexi-step są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć

- Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie ...) Użytkownik powinien prowadzić  bieżącą  pielęgnację  nawierzchni

- Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni

- Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy.

- Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie  np. poprzez nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki.

- Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek.

- Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych.

- Kolor nawierzchni może z biegiem czasu zmieniać intensywność.

- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu.