BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NA PLAC ZABAW

PŁYTY GUMOWE FLEXI-STEP Z GRANULATU SBR POKRYTE WARSTWĄ OCHRONNĄ

500x500x45 mm

Opis

Nawierzchnia występuje w gotowych elementach o wymiarach 500x500 mm i grubości 45 mm.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W celu zwiększenia trwałości koloru oraz odporności na ścieranie płyty pokryte są dodatkową warstwa ochronną PROTECT (poliuretan). Wierzchnia cześć płyt jest gładka, po obwodzie sfrezowana. Spód płyty składa się z 16 wystających kwadratowych pól imitujących „tabliczkę czekolady”. Nawierzchnia musi posiadać atest PZH oraz certyfikat bezpieczeństwa upadku (HIC) na wysokość min. 1,5 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177. Dla nawierzchni wydano także rekomendację techniczną ITB.

Łączenie poszczególnych elementów nawierzchni (Flexi-Step) następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków montażowych o średnicy min. 15 mm i długości min. 95 mm. Ze względu na wytrzymałość łączeń nie dopuszcza się stosowania kołków o mniejszej średnicy ani gładkich. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

Oprócz wersji podstawowej (moduł 1), dostępne są także moduły brzegowe nawierzchni, np. płytki ze ściętym bokiem, płytki narożnikowe z dwoma ściętymi bokami i moduły połówkowe.

Wstawić rysunek i kolory:

Kolorystyka nawierzchni (należy wybrać wymagane kolory):

| czerwono-brązowy | zielony | czarny | szary | metali-czny | srebrny | niebieski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dane techniczne

Wymagane parametry użytkowe nawierzchni:

| Poz. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych | ≤ 107 PTV ≥ 68 PTV |
|  | Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg | ≤ 3500 |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,6 |
| 4 | Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | ≥ 40 |
| 5 | Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: spadek wytrzymałości na rozciąganie, % zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa | 0 0 bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego |
| 6 | Odporność na sztuczne starzenie: kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień | ≥3 |

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

| pierwiastek | jednostka | dopuszczalna wartość |
| --- | --- | --- |
| Arsen (As) | mg/kg | <1 |
| Ołów (Pb) | mg/kg | 1,5 |
| Kadm (Cd) | mg/kg | <1 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | <1 |
| Bar (Ba) | mg/kg | <1 |
| Rtęć (Hg) | mg/kg | <0,05 |
| Antymon (Sb) | mg/kg | <1 |
| Selen (Se) | mg/kg | <1 |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

- Badania laboratoryjne parametrów użytkowych nawierzchni, potwierdzające ich zgodność w opisanymi wymogami,

- Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni,

- Dowód wydania w przeszłości Rekomendacji Technicznej ITB,

- Certyfikat Bezpieczeństwa upadku z wysokości 1,5 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177,

- Atest Higieniczny PZH.

Sposób układania nawierzchni

Płyty Flexi-Step są układane ręcznie na stabilnej podbudowie. Przed montażem zaleca się szczegółowe zapoznanie z instrukcją montażu producenta instalowanej nawierzchni. Łączenie poszczególnych elementów nawierzchni (Flexi-Step) następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków montażowych o średnicy min. 15 mm i długości min. 95 mm. Ze względu na wytrzymałość łączeń nie dopuszcza się stosowania kołków o mniejszej średnicy, płaskich ani gładkich. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni.

Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym elastycznym obrzeżem z wewnętrznym usztywnieniem (wewnątrz obrzeża zatopiono stalową konstrukcję) oraz dodatkowymi kotwami montażowymi. Kotwy mają za zadanie poprawę stabilności mocowania w ławie. W czole obrzeża znajdują się otwory na karbowane kołki montażowe służące do łączenia ze sobą sąsiadujących obrzeży.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie  nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Płyty elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5 mm. Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

- elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć,

- bezwzględnie należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni,

- należy unikać wnoszenia na nawierzchnię piasku, ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni,

- unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni,

- do klejenia nawierzchni nie wolno stosować materiałów na bazie ropy naftowej,

- nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach, chodzić po niej w butach na szpilkach, w korkach…

- nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, rowerach, motorach, quadach itp.

- przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy,

- nie dopuszczać do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym,

- w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,

- do gruntownego czyszczenia należy stosować beztłuszczowy aktywny detergent, w żadnym wypadku nie wolno stosować środków żrących, na bazie chloru, rozpuszczalników ani materiałów ścierających,

- kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez użycie specjalnej powłoki w sprayu,

- w przypadku płytek z nakładką wykonaną z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane.